콘트리트표준시방서(1999)

1. 가외철근

콘크리트의 건조수축, 온도변화, 기타원인에 의하여 콘크리트에 일어나는 인장응력에 대비하여 가외로 더 넣는 보조철근

2. 감수제

혼화제의 일종으로, 시멘트의 분말을 분산시켜서 콘크리트의 워커빌리티를 얻기에 필요한  단위수량을 감소 시키는 것을 주목적으로 한 재료로 감수제에는 표준형 감수제, 촉진형감수제, 지연형 감수제, 고성능감수제등이 있으며 근래에는 AE감수제가 있다.

3. 경량골재

팽창성혈암, 팽창성점토, 플라이애시등을 주원료로하여 인공적으로 소성하여 만든 구조용 경량골재며 잔골재는 절건비중이 1.8미만, 굵은골재는 절건비중이 1.5미만

4. 골재의 입도

골재의 크고 작은 알이 섞여있는 정도

5. 내동해성

동결융해의 되풀이 작용에 대한 저항성

6. 단위량

콘크리트 1㎥를 만들 때 쓰이는 각재료의 양으로 단위시멘트량(C), 단위수량(W), 단위골재량, 단위잔골재량(S), 단위굵은골재량(G), 단위AE제량, 단위포졸란량과 같이 쓰임

7. 모르터

시멘트,잔골재,물 및 필요에 따라 첨가하는 혼화재료를 구성재료로 하여, 이들을 비벼서 만든 것

8. 내구성(durability)

콘크리트가 설계조건하에서 시간경과에 따른 열화가 적고, 소요의 사용기간중 요구되는 성능의 수준을 지속시킬수 있는 성질

9. 배합강도

콘크리트의 배합을 정하는 경우에 목표로하는 압축강도를 말하며 일반적으로 재령28일의 압축강도를 기준으로한다.(기호 fcr)

10. 설계기준강도

콘크리트부재의 설계에 있어서 기준으로 한 압축강도를 말하며, 일반적으로 재령 28일의 압축강도를 기준으로 한다. (기호 fck)

11. 시방배합

시방서 또는 책임감리원이 지시한 배합, 이 때 골재는 표면건조포화상태에 있고, 잔골재는 5mm체를 다 통과하고, 굵은골재는 5mm체에 다남는 것으로 한다.

12. 알카리골재반응

골재중 어떤 종류의 광물과 콘크리트의 작은 구멍의 용액중에 존재하는 수산화알카리와의 화학반응

13. 잔골재

5mm체를 다통과하고 0.08mm체에 다 남는 골재

14. 굵은골재

5mm체에 다남는 골재

15. 블리딩(bleeding)

굳지않은 콘크리트나 모르터에서 물이상승하는 현상

16. 보온양생

단열성이 높은 재료 등으로 콘크리트 표면을 덮어 열의 방출을 적극 억제하여, 시멘트의 수화열을 이용해서 필요한 온도를 유지시키는 양생

17. 오토클래이브 양생

콘크리트 경화를 촉진하기 위하여 고온고압증기솥 중에서 실시하는 양생

18. 온도제어양생

콘크리트를 친후 일정기간 콘크리트를 온도를 제어하는 양생

19. 증기양생

콘크리트 경화를 촉진하기 위하여 상압의 증기로 실시하는 양생

20.표준양생

-20±3°로 유지하면서 수중 또는 습도 100%에 가까운 습윤상태에서 양생하는 것.

21. 혼화재

혼화재료중 사용량이 비교적 많아서 그 자체의 부피가 콘크리트의 배합 계산에 관계되는 것

(플라이애시, 실리카흄, 고로슬래그)

22. 혼화제

혼화재료중 사용량이 비교적 적어서 그 자체의 부피가 콘크리트의 배합 계산에 무시되는 것

(AE제, 감수제, AE감수제, 고성능감수제, 유동화재)

23. 콘크리트 염화물 이온량

콘크리트 염화물 이온량 0.30 kg/㎥이하로 한다.

상수도물을 혼합수로 사용할시는 0.04 kg/㎥ 로 보아도 좋다.

일반적 조건하에서 공급되는 철근콘크리트나 포스트텐션방식의 프리스트레스트콘크리트 및 가외철근을 갖는 무근 콘크리트일 경우에 염화물 입수량이 적은 재료의 입수가 곤란할 경우 0.60 kg/㎥으로 할 수 있다.

24. 굵은골재 최대치수(일반콘크리트)

부재최소치수의 1/5, 피복두께 및 철근 최소수평, 수직순간격의 3/4을 초과해서는 안된다.

구조물의 종류	굵은골재 최대치수(mm)
일반적인 경우	25
단면이 큰 경우	40
무근 콘크리트	40 부재 최소치수의 1/4을 초과해서는 안됨

25. 슬럼프(일반콘크리트)

종 류		슬럼프값(cm)
철근콘크리트	일반적인 경우	6 ~ 18
	단면이 큰경우	4 ~ 15
무근콘크리트	일반적인 경우	6 ~ 18
	단면이 큰경우	4 ~ 13

26. 습윤양생(일반콘크리트)

보통포오틀랜드시멘트를 사용할 경우 5일간 이상, 조강포틀랜드시멘트를 사용한 경우 3일이상을 표준으로 한다.

27. 시공이음(일반콘크리트)

전단력이 작은 위치에 설치하고, 시공이음을 부재의 압축력이 작용하는 방향과 직각되게 하는 것이 윈칙(보강시는 철근정착길이는 철근지름의 20배이상, 원형철근은 갈고리 설치)

연직시공이음의 거푸집 해체시기는 여름 4 ~ 6시간, 겨울 10~15시간

28. 시험(일반 콘크리트)

포틀랜드시멘트시험은 제조회사의 최근 시험성적서 확인으로 대신하거나 공사개시전 월1회 이상

골재시험은 골재산지가 바뀐 경우 또 공사기간중 월 1회이상 실시

알카리골재 반응성시험은 6개월에 1회이상 책임감리원 지시에 따라 실시

혼화재료는 최근 3년 이내의 시험성적서를 따른다.

29. 압축강도에의한 콘크리트 관리(일반콘크리트)

동일 배치에서 취한 공시체 3개에 대한 압축강도의 평균값, 일반적 경우 연속적으로 하루에치는 경우 적어도 1회, 연속하여 치는 콘크리트일 경우 20 ~ 150 ㎥마다 1회

30. 물시멘트비에 의한 콘크리트 관리(일반콘크리트)

동일 배치에서 취한 공시체 2개에 대한 물-시멘트비의 평균값, 일반적 경우 연속적으로 하루에치는 경우 적어도 1회, 연속하여 치는 콘크리트일 경우 20 ~ 150 ㎥마다 1회

31. 구조물 검사 및 시험(일반콘크리트)

시험하중을 6시간 가한다음 최대처짐을 측정하고 , 하중제거후 12시간 이상 지난 뒤 잔류처짐을 측정하여 기초침하의 영향을 뺀 잔류처짐이 최대처짐의 25% 이하이고, 유해한균열, 그밖의 결함이 생기지 않는 경우에는 구조물은 안전하다고 본다.

32. 한중콘크리트

① 하루의 평균기온이 4℃ 이하가 되는 기상조건시 시공

② 0℃~4℃ 간단한 주위와 보온, -3℃~0℃ 물 또는 골재를 가열할 필요가 있으나 동시 보온 필요, -3℃이하 물 과골재 가열 및 필요에따라 보온 급열에 의하여 온도 유지

③ AE콘크리트 사용 원칙

④ 칠 때 콘크리트의 온도는 5℃~20℃범위(기상조건 가혹 및 부재두께가 가늘때는 10℃확보)

⑤ 양생은 2일간 0℃이상 되도록 유지

33. 서중 콘크리트

①  하루평균기온이 25℃ 또는 최고온도가 30℃초과하는 시기에 시공

②  낮은온도의 혼합수사용이 효과적 이다.

③ 지연형의 유동화제, 베이스콘크리트에 지연형 감수제, AE감수제, 고성능 AE감수제 사용이 바람직

④ 콘크리트를 칠때의 온도는 35℃이하

⑤ 양생은 적어도 24시간 습윤상태 유지, 양생은 5일 이상

34. 고강도 콘크리트

① 굵은골재의 최대치수는 25mm이하사용, 철근 최소 수평순간격의 3/4, 부재의 최소치수의 1/5이내 사용

② 물-시멘트비 50% 이하, 슬럼프 15cm이하(유동화 콘크리트 21cm이하)

35. 철근작업

① SR 24, SR 30, SD 30 A, SD 30 B, SD 35, SD 40, SD 50 7종류의 철근 규정

② 철근이음은 용접이음, 가스압접이음, 기계적이음, 슬리브이음등 선택

③ 철근의 겹이음은 소정의 길이로 겹쳐서 0.9mm 이상의 풀림철선 여러곳으로 긴결한다. 그러나 원형철근 28mm 또는 이형철근 D29이상의 철근으로 겹이음시 책임감리원 승인

36. 레디믹스트 콘크리트

① 슬럼프 허용차(단위:cm)

슬럼프	슬럼프 허용차
2.5	± 1.0
5 및 6.5	± 1.5
8이상 18 이하	± 2.5
21	± 3.0

② 공기량은 보통 콘크리트의 경우 4.5% 이며, 경량콘크리트일 경우 5%로하되 허용오차는± 1.5로 한다.

③ 염화물이온량은 0.30 kg/㎥ 이하

④ 콘크리트 비빔시작부터 부어넣기 종료까지 시간한도는 외기기온이 25℃미만일 경우 120분 25℃이상일 경우 90분 한도로 한다.

⑤ 강도시험 횟수는 150㎥당 1회 비율, 1개의 운반차로부터 채취한 시료로 3개의 공시체를 제작하여 시험한 평균값

⑥ 레디믹스트 콘크리트의 종류

콘크리트 의 종류	굵은골재의 최대치수	슬럼프	호칭강도
			160 (16)	180 (18)	210 (21)	240 (24)	270 (27)	300 (30)	350 (35)	400 (40)	40 (휨4.0)	45 (휨4.5)
보 통 콘크리트	20,25	8,10,12	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
		15,18	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
		21	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
	40	2.5,6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
		5	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
		8	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
		12,15	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
경 량 콘크리트	15,20	8,12,15 18,21	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-