■ 콘크리트 타설의 안전점검

구 분	점검 항목	점검 사항		판정 기준	점검 결과
타설 전 점검	강도상	거푸 집널	금속제 거푸집 강성	변형량 1.8㎜ 이내 (검사조건 : 3t/㎡ 하중, 지점간격 90㎝)
			전도‧변형방지	버팀대․와이어로프․체인
		지보공	동바리	수직도, 하단부의 고정
			장선‧멍에, 보강재, 폼타이 간격‧조임, 수평연결재‧가새	제9장 4.2 참조
	시공상	벽‧기둥 거푸집 하부		바닥 콘크리트 면과의 틈 유무
		천정인서트 등 매입철물류		정착길이․간격
		슬래브 단차부분		콘크리트 막음거푸집의 상하 고정
		벽‧기둥 거푸집 하부 청소구		타설시 덮개 폐쇄
		현장 내부‧주변자재의 정리		타설작업용 통로․비계의 안전 확보
		합판거푸집의 살수		동절기 동결주의
		타설방법‧순서, 1회 타설 높이		철저한 주지
		경사 거푸집면		거푸집누름용 각재로 부상방지
타설 중 점검	콘크 리트	슬럼프의 허용범위		소요슬럼프±2.5㎝
		소요공기량		±1.0%/vl
		염화물량		염소이온량 0.30㎏/㎥ 이하
		공시체의 채취		150㎡/회, 1조 3개, 7일․28일 압축 강도
	펌프 압송 타설	압송 콘크리트 처리		부배합.변질 콘크리트 폐기 양질 콘크리트의 분산타설
		배관지지방법		펌프용 호스 받이대․크레인에 설치
		호스조인트의 콘크리트 누출		호스 밑에 합판․시트 깜
		재료분리에 주의		기둥에 직접타설․흐름타설 금지 슈트타설은 받이통을 사용
	타설 방법	타설용 손수레 운행		거푸집에 충격배제, 배차 간격유지
		진동다짐기의 다짐		폼타이 너트의 풀림, 크램프 쐐기의 빠짐, 거푸집의 배부름․비틀림
		SRC기둥 측압의 좌우불균형		다림추로 변동점검, 타설속도조정
		슬래브에 집중타설 금지		수평연결재․턴버클․가새로 보강