터널라이닝 균열유도 줄눈 설치

□ 현황 및 문제점

○ 터널에서 발생하는 균열은 콘크리트 타설 후 양생시의 시멘트 수화열로 인한 균열 및 콘크리트 경화시 건조수축으로 인한 균열, 천층 터널이나 입갱부에서의 온도차에 의한 균열 등의 재료적 원인이외에 여러 가지 다른 원인에 의해 나타나고 있는 것으로 보고되고 있음

○ 1998년 터널‧암반역학위원회 논문집에 따르면 균열 중 종방향 균열이 전체균열의 40％이상을 차지하고, 그 40％중 천단으로부터 20도 범위 내에서 93％가 발생.

○ 따라서 터널의 건조도를 가장 크게 저해하는 콘크리트 라이닝의 축방향 균열은 천단부근에서 대부분 발생.

□ 개선내용

○ 터널 시공시 균열분포가 많은 종방향 균열을 방지하기 위해 라이닝 폼 천단부에 삼각앵글(3㎝× 3㎝)을 부착하여 종방향 균열유도

【라이닝 폼 천단부에 삼각앵글 부착】

【종방향 균열유도 줄눈 설치 완료】

□ 성  과

○ 종방향 균열유도 줄눈 설치로 터널 천단부의 종방향 균열을 방지.