제 정; 199  .   .    .

개 정; 199  .   .    .

원심력사각수로관 제품규격 및 자료

(주)대 건 콘 크 리 트

A. 원심력 사각 수로관의 제품 규격

1. 적용범위 - 이 규격은 원심력을 응용하여 만든 (주) 대건 콘크리트의 원심력 사각수로                관(이하 관이라 한다.)에 대하여 규정한다.

2. 종  류 - 관은 표1과 같이 용도에 따라 R, RG, RDG형으로 분류한다.

- 표1 -

종 류	호칭지름	비 고
R형	250 ~ 600	* RG 및 RDG형의 혼합 시공시 적합.
RG형	250 ~ 600	* 우수량이 적은 곳에 사용적합.
RDG형	250 ~ 450	* 우수량이 많은 곳에 사용적합.(단.주문제작요)

3. 품   질

3.1 겉 모 양 - 관에는 해로운 흠이 없고 내면은 매끈하여야 한다.

3.2 외압강도 - 관의 외압강도는 7.1의 방법으로 외압시험을 하였을 때, 표2에 표시하는

하중에 견디는 것이어야 한다.

- 표2 외압강도 -

(단위 : kgf/m)

호 칭	균열 하중	파괴하중	비 고
250	2,550	3,900	* 강도기준 값-유효길이1,000mm * 균열하중-관에 나비0.05mm의 균열 열이 발생하였을 때, 시험기가 나타내는 하중 값을 말함. * 파괴하중-시험기가 나타내는 최대 하 중값을 말함.
300	2,700	4,050
350	3,000	4,500
400	3,300	4,950
450	3,600	5,400
500	3,900	5,850
600	4,500	6,750

1

4. 모양, 치수 및 치수의 허용차

4.1 모양 및 치수 관의 모양 및 치수는 아래 제원표와 도면에  따른다.

- R 형 -

(단위:mm)

호칭(D)	250	300	350	400	450	500	600
ℓ1	340	400	460	520	580	640	760
ℓ2	360	420	480	540	600	660	780
ℓ3	18	18	18	18	40	18	18
t1	45	50	55	60	65	70	80
t2	55	60	65	70	75	80	90
b1	45	50	55	60	65	70	80
b2	100	140	160	180	200	220	260
중량(Kg)	420	553	709	884	1028	1290	1772
L	2,500

2

- RG 형 -

호칭(D)	250	300	350	400	450	500	600
ℓ1	340	400	460	520	580	640	760
ℓ2	360	420	480	540	600	660	780
ℓ3	18	18	18	18	40	18	18
t1	45	50	55	60	65	70	80
t2	55	60	65	70	75	80	90
b1	45	50	55	60	65	70	80
b2	100	140	160	180	200	220	260
중량(Kg)	420	553	709	884	1028	1290	1772
L	2,500

(단위:mm)

B1	200	260	300	300	300	400	400
B2	92	152	192	192	192	292	292
L1	500	500	500	500	500	500	500
T	32	50	50	50	50	50	50

3

- RDG 형 -

(단위:mm)

호칭(D)	250	300	350	400	450	500	600
ℓ1	340	400	460	520	580	640	760
ℓ2	360	420	480	540	600	660	780
ℓ3	18	18	18	18	40	18	18
t1	45	50	55	60	65	70	80
t2	55	60	65	70	75	80	90
b1	45	50	55	60	65	70	80
b2	100	140	160	180	200	220	260
중량(Kg)	420	553	709	884	1028	1290	1772
L	2,500

B1	200	260	300	300	300	400	400
B2	92	152	192	192	192	292	292
L1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
L2	125	125	125	125	125	125	125
L3	250	250	250	250	250	250	250
T	32	50	50	50	50	50	50

4

4.2 치수의 허용차 - 관 치수의 허용차는 표 5에 따른다.

- 표 5 치수의 허용차 -

(단위 : mm)

호 칭	안지름(D)	두께(t1 ,t2)	유효길이(L)
D250 ~ 600	± 4	± 4	± 5

5. 재  료

5.1 시멘트 - 시멘트는 다음 어느 규격에 적합한 것, 또는 품질이 이들과 동등 이상인                  것이어야 한다.

(1) KS L 5201 (포틀랜드 시멘트)

(2) KS L 5210 (고로 슬래그 시멘트)

(3) KS L 5211 (플라이애시 시멘트)

(4) KS L 5401 (포틀랜드 포졸란 시멘트)

5.2 골  재 - 골재는 깨끗하고, 강하고, 단단하며, 내구적으로 적당한 입도를 가지고                   먼지, 점토 덩어리, 얇은 돌 조각, 가늘고 긴 돌 조각, 유기불순물,염화

물등 유해량을 함유 하여서는 안 된다.

5.3 물 - 물은 기름, 산, 염류, 유기불순물, 현탁물등 관의 품질에 영향을 미치는 물질

을 함유하여서는 안 된다.

5.4 철근 - 철근은 다음 어느 규격에 적합한 것, 또는 기계적 성질이 이들과 동등이상

인 것을 사용한다.

(1) KS D 3504 (철근 콘크리트용 봉강)

(2) KS D 3510 (경 강 선)

(3) KS D 3552 (철   선)

(4) KS D 7009 (PC 경강선)

(5) KS D 7017 (용접 철망)

5.5 혼화 재료 - 혼화 재료를 사용할 경우에는 관의 품질에 해로운 영향을 미치지                         않는 것이어야 한다. 또한 플라이 애시, 팽창제, 화학 혼화제 및                         방청제를 사용할 경우에는 다음 규격에 적합한 것을 사용한다.

(1) KS F 2560 (콘크리트용 화학 혼화제)

(2) KS F 2561 (철근 콘크리트용 방청제)

(3) KS F 2562 (콘크리트용 팽창제)

(4) KS F 5405 (플라이 애시)

5.6 고무링 - 관의 이음에 사용하는 고무링은 관의 호칭에 따라 KS M 6613

(수도용 고무)의 4종 종류규정에 적합한 것을 사용한다.

5

6. 제  조

6.1 재료의 계량 - 콘크리트 재료의 계량은 무게로 한다. 다만, 물 및 액상의 혼화제는                       부피로 계량하여도 좋다.

6.2 성 형 - 성형은 금속제 몰드 내에 조립 철근을 배치하고 믹서로 혼합된 콘크리트를                 투입하고 원심력에 의해 다지면서 성형한다.

6.3 양 생 - 양생은 품질에 만족한 결과를 얻어지는 방법으로 하여야 한다.

7. 시험 방법

7.1 외압 시험 - 시험관을 대 위에 수평으로 놓고 꼭대기부 및 밑부에 두께 약 20mm인                     고무판과 약 150× 150mm의 각재를 놓는다. 다만, 밑부의 각재는                          생략할 수 있다.  하중은 그림 2와 같이 관 몸체에 거의 균등하게                        분포되도록 연직으로 가한다.

그 림 2

8. 검  사

8.1 검사 항목 - 검사는 겉모양 및 치수에 대하여 하고 외압 강도의 검사를 한다.

8.2 겉모양 및 모양 -  겉모양 및 모양의 검사는 전수에 대하여  검사하여 3.1 및                               4.1의 규정에 적합한 것을 합격으로 한다.

6

B. 원심력 사각 수로관의 표준 품셈

1. 적용 범위 - 이 규격은 원심력을 응용하여 만든 (주)대건콘크리트의 원심력                          사각수로관(이하 관이라 한다.) 에 대하여 규정한다.

2. 기계부설 및 접합

(1) 몰탈 접합                                                                                                                                                                           (단위: m당)

호 칭 (D)	몰 탈	크레인 (hr)	배관공 (인)	보통인부 (인)
250	0.0040	0.45	0.15	0.88
300	0.0058	0.45	0.18	0.95
350	0.0058	0.45	0.20	1.08
400	0.0078	0.50	0.20	1.45
450	0.0090	0.50	0.23	1.63
500	0.0100	0.58	0.25	2.20
600	0.0120	0.68	0.33	2.73

① 본 품은 관 길이 2,500mm를 표준으로 한 것이다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물푸기 및 잡재료는 별도로 계상한다.

③ 본 품은 일반 배수로용 공사를 기준으로 한 것이며, 소운반을 포함한 것 이다.

④ 본 품의 크레인 규격은 10톤을 기준으로 한 것이다.

⑤ 현장조건상 작업이 곤란한 경우(협소지역)에는 별도의 품셈을 적용할 수 있다.

⑥ 관 절단이 필요한 경우 절단비용은 별도 계상한다.

7

원 심 력 사 각 수 로 관 의  장 점

분 류	원 심 력 사 각 수 로 관 (주)대건콘크리트	비 고
장 점	* 원심력을 이용한 제품제작 - 외형이 원형보다 사각이므로 강도가 높으며 제품표면이 좋다. - 수로의 형상이 원으로 이루어져 유속이 빨라 배수효율 이 높다. *시공의 편리성 및 경제성 - 시공이 간편하여 공사기간 및 품셈이 단축, 절감된다. - 절토량이 줄고 되메우기시 사각형이므로 다짐이 완벽시 공 되고 공사비가 절약된다. - 고무링 접합으로 누수현상이 완벽하게 보장된다. - 우수량에 따라 R형 RG형 RDG형과 혼용하여 사용할 수 있다. - 관의 접합시 결속판 및 볼트로 체결되어 부등침하를 방지한다. * 제품의 안전성 - 공장제조 제품(원심력)으로 품질 및 규격이 일정하다. - 표면부와 매설부의 일체형으로 차량 및 기타 이동물이 다녀도 안전하다. - 제품의 모형이 사각형으로 직하 중에 강하다. - 기초콘크리트타설시 요철부위가 없어서 안전시공이 된다.

8

원심력사각수로관 R형 300m/m 철근 배근도

- 철근 배치 위치도 -

(단위: mm)

호칭 (D)	치 수								배 근
	L	ℓ	ℓ1	ℓ2	T	T1	t	t1	세로철근		가로 철근
									철근지름	피 치	철근지름	수 량
300	2500	400	420	18	30	30	25	25	4.0	40	4.0	10

9

원심력사각수로관 RG형 300m/m 철근 배근도

- 철근 배치 위치도 -

(단위 : mm)

호칭 (D)	치 수									배 근
	L	L1	ℓ	ℓ1	ℓ2	T	T1	t	t1	세로철근		가로 철근
										철근지름	피 치	철근지름	수 량
300	2500	500	400	420	18	30	30	25	25	4.0	40	4.0	10

10